使用说明书

# 概述

电感式粗糙度仪是我公司开发的一个新产品，该仪器适用于生产现场，可测量多种机加工零件的表面粗糙度，根据选定的测量条件计算相应的参数，在液晶显示器上清晰地显示出全部测量参数和轮廓图形。

特点：

- 多参数测量：Ra、Rz、Ry、Rq、Rp、Rm、Rv、Rt、R3z、Rmax、Rsk、Rku、S、Sm、tp、Rmr、Rpc、RzJIS；

- 改进主体结构的高精度电感传感器；

- RC、PC-RC、GAUSS、D-P四种滤波方式；

- 兼容ISO、DIN、ANSI、JIS四种标准；

- 2.4英寸高亮度OLED显示屏，可显示中英日三国语言、全部参数及图形；

- 采用ARM处理器,测试速度大大提高；

- 内置锂离子充电电池及充电控制电路，容量高、无记忆效应，连续工作时间大于20小时；

- 内置蓝牙通信模块，可连接蓝牙打印机，可打印全部参数及轮廓图形；

- 蓝牙通信模块可以切换至数据模式，与手机等Android数据终端进行无线连接；

- Mini-B USB接口，可作为充电接口、PC机通信接口；

- 增加了存储空间,机器内置存储2M FLASH，最大可扩展32G 的Micro SD卡；

- 具有自动关机、记忆及各种提示说明信息；

- 标配上位机软件，兼容L.U.W多操作系统平台；

- 可选配曲面传感器、小孔传感器、深槽传感器、测量平台、接长杆等附件。

## 测量原理

测量工件表面粗糙度时，将传感器放在工件被测表面上，由仪器内部的驱动机构带动传感器沿被测表面做等速滑行，传感器通过内置的触针感受被测表面的粗糙度，此时工件被测表面的粗糙度引起触针产生纵向位移，该位移使传感器电感线圈的电感量发生变化，从而在相敏整流器的输出端产生与被测表面粗糙度成比例的模拟信号，该信号经过放大及电平转换之后进入数据采集系统，ARM芯片将采集的数据进行数字滤波和参数计算，测量结果在液晶显示器上读出，也可在打印机上输出，还可以与PC机进行通讯。

## 传感器

检测原理：电感式

测量范围：160μm

针尖半径：5μm

针尖材料：金刚石

触针测力：4mN(0.4gf)

触针角度：90°

导头纵向半径：45mm

## 驱动参数

最大驱动行程： 17.5mm/0.7inch

驱动速度：

当取样长度= 0.25mmVt=0.135mm/s

当取样长度= 0.8mmVt=0.5mm/s

当取样长度= 2.5mmVt=1mm/s

返回时Vt=1mm/s

## 示值误差

不大于±10%

## 示值变动性

不大于6%

## 显示内容

菜单：修改测量条件、校准示值、选择与PC机通讯或打印输出等。

参数：兼容ISO、DIN、ANSI、JIS四种标准的粗糙度参数。

图形：不滤波轮廓图形、滤波轮廓图形及tp曲线。

提示信息：测量信息、菜单提示信息、错误信息、电池电量及关机提示信息。

## 轮廓和滤波器

表1

| 轮廓 | 滤波器 |
| --- | --- |
| 滤波轮廓 | RC |
|  | PC-RC |
|  | Gauss |
| 不滤波轮廓 | D-P |

## 切除长度/取样长度l

自动，0.25mm，0.8mm，2.5mm可选

## 评定长度ln

（1~ 5）l可选

粗糙度参数和显示范围

表2

| 参数 | 显示范围 |
| --- | --- |
| Ra、Rq | 0.005μm ~ 16μm |
| Rz、R3z Ry、Rt Rp、Rm | 0.02μm ~ 160μm |
| Sk | 0 ~ 100% |
| S Sm | 1mm |
| tp | 0 ~ 100% |

## 测量范围和分辨力

表3

| 测量范围 | 分辨力 |
| --- | --- |
| 自动 | 0．01μm ~0．04μm |
| ±20μm | 0．01μm |
| ±40μm | 0．02μm |
| ±80μm | 0．04μm |

## 温度/湿度范围

工作环境：温度：0 ~  40℃

湿度：<90% RH

储存运输环境：温度：-40℃  ~   60℃

湿度：<90% RH

## 外形尺寸和重量

140×52×48mm，约440g。

## 标准配置

表4标准配置清单

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗糙度主机 | 1 | 分析软件U盘 | 1 |
| 标准传感器 | 1 | 校准示值垫板 | 1 |
| 蓝牙打印机 | 1 | 校准示值样板 | 1 |
| 电源适配器 | 1 | 数据连接线 | 1 |
| 说明书（中文） | 1 | 高度调整架 | 1 |
| 合格证 | 1 | 保修卡 | 1 |
| 装箱单 | 1 | 仪器箱 | 1 |

表5选配配置清单

名称

曲面传感器

小孔传感器

深槽传感器

延长杆

90°转接杆

关节臂支架

铸铁平台（支架）

大理石平台（支架）